Департамент образования и науки  Курганской области

ГБПОУ « Шумихинский аграрно-строительный колледж»

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА

УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

УД  09  Строительное материаловедение

программы подготовки специалистов среднего звена

08.01.02  « Строительство и эксплуатация зданий и сооружений»

технический профиль

г.Шумиха, 2019

УТВЕРЖДАЮ

_______________ (Т.А. Букреева)

Приказ  №    ______ от _______________201__ года

ОДОБРЕНА

предметно – цикловой комиссией

преподавателей дисциплин профессионального цикла

Протокол №______от _________________201__ года

Председатель предметно - цикловой комиссии

______________________/___________________/

СОСТАВИТЕЛЬ (АВТОР):

Кожемякина Наталья Владимировна (ФИО)

преподаватель (звание, должность)

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж»(наименование ПОО)

СОДЕРЖАНИЕ

| Наименование | стр. |
| --- | --- |
| Общая характеристика рабочей программы учебной дисциплины |  |
| Структура и содержание учебной дисциплины |  |
| условтя реализации учебной дисциплины |  |
| контроль и оценка результатов освоения учебной дисциплины |  |

  - ПАСПОРТ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Область применения рабочей  программы

Рабочая программа учебной дисциплины является частью основной профессиональной образовательной программы в соответствии с ФГОС по  специальности 08.02.01.  Строи- тельство и эксплуатация зданий и сооружений.

  - Место учебной дисциплины в структуре основной профессиональной образова- тельной программы: дисциплина входит в профессиональный учебный цикл и является вариативной частью.

  - Цели и задачи учебной дисциплины – требования к результатам освоения дисци- плины:

В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен уметь:

- определять основные свойства материалов;

- определять свойства конструкционных и сырьевых материалов, применяемых в произ- водстве, по маркировке, внешнему виду, происхождению, свойствам, составу, назначению и способу приготовления и классифицировать их;

- определять твёрдость материалов;

знать:

- общую классификацию материалов, их основные свойства и области применения

- номенклатуру и основные характеристики строительных и вспомогательных материалов и оборудования

- виды и свойства основных строительных материалов, изделий и конструкций, в том чис- ле применяемых при электрозащите, тепло- и звукоизоляции, огнезащите, при создании решений для влажных и мокрых помещений, антивандальной защиты;

графические обозначения материалов и элементов конструкций;

- классификацию, основные виды, маркировку, область применения и виды обработки конструкционных материалов, основные сведения об их назначении и свойствах, принци- пы их выбора для применения в производстве;

- методы измерения параметров и определения свойств материалов;

- основные свойства полимеров и их применение;

  - Рекомендуемое количество часов на освоение  программы учебной дисциплины:

Объём образовательной нагрузки – 128

Самостоятельная работа (внеаудиторная) – 0 часов

Всего занятий – 116 из них:

теоретических  - 56 часов;

практических – 60  часов;

Консультации – 6 часов;

Промежуточная аттестация в форме экзамена  - 6 часов;

  - СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ

  - Объем учебной дисциплины и виды учебной работы

| Вид учебной работы | Количество часов |
| --- | --- |
| Максимальная учебная нагрузка (всего) | 128 |
| Обязательная аудиторная учебная нагрузка (всего) | 116 |
| в том числе: |  |
| Лабораторно-практические работы | 60 |
| Консультации | 6 |
| Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |

  - Тематический план и содержание учебной дисциплины « Строительное  материаловедение »

| Наименование разделов и тем | Содержание учебного материала, лабораторные и практические работы, са- мостоятельная работа обучающихся | Объем часов | Уровень освоения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Строительное материаловедение |  |  |  |
| Раздел 1 Основные понятия стро- ительного материаловедения |  | 128 |  |
| Введение | Содержание дисциплины и её связь с другими дисциплинами, роль и место в подготовке обучающегося к профессиональной деятельности | 2 | 1 |
| Тема 1.1. Классификация и требо- вания к строительным материалам |  |  |  |
|  | Содержание | 2 |  |
|  | Деление строительных материалов по происхождению, строению, составу, назначению и применению. Требования к строительным материалам, в соот- ветствии с условиями эксплуатации. |  | 2 |
| Тема 1.2. Физические свойства строительных материалов |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |
|  | Общие представления о строении твердого тела. Физические свойства ма- териала характеризуют его строение или отношение к физическим процессам окружающей среды. Структурные характеристики материалов: истинная плотность, средняя плотность, пористость. Водопоглащение, гигроскопич- ность, теплопроводность, морозостойкость, огнеупорность, звукопроводность. | 2 | 2 2 |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 1 «Определение истинной и средней плотности» Ознакомление с сущностью понятий «плотность истинная и средняя» и методами их определения для образцов правильной и неправильной геометрической формы. | 2 | 3 |
| Тема 1.3 Механические и химиче- ские свойства строительных мате- риалов |  |  |  |
|  | Содержание |  |  |
|  | Механические свойства характеризуют способность материала сопротив- ляться действию внешних механических сил. Основные механические свойства: прочность, упругость, пластичность, хрупкость, твердость, истираемость. Хи- мические преобразования в материалах под воздействием веществ. Химическая стойкость. Коррозийная стойкость. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 2 «Определение прочности» Ознакомление с методом эксперименталь- ного определения предела прочности материала при сжатии. | 2 |  |
| Раздел 2 Строительные материа- лы из дерева |  |  |  |
| Тема 2.1 Основные свойства древе- сины. Пороки древесины | Содержание |  |  |
|  | Основные сведения о древесины. Физико-механические свойства древесины. Пороки древесины. Изделия из древесины. Способы повышения долговечности древесных конструкций: защита от гниения и возгорания | 2 | 2 |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 3 «Изучение пороков древесины» Ознакомление с пороками древесины на примере образцов древесных материалов | 2 | 2 |
| Раздел 3 Керамические и стек- лянные материалы |  |  | 2 |
| Тема 3.1 Керамические материалы и изделия | Содержание |  |  |
|  | Широкое применение керамических изделий из-за их простоты производства и доступности исходного сырья. Пластический и полусухой способ производства кирпича. Эффективный кирпич и керамические камни. Облицовочные керамические материалы. Специальные виды керамических материалов. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 4 «Определение качества кирпича и керамических камней» Озна- комление с видами кирпича И приобретение навыка по определению степени эффективности при использовании кирпичей для кладки стен | 2 |  |
| Раздел 4 Природные каменные материалы |  |  |  |
| Тема 4.1 Природные каменные ма- териалы | Применение каменных материалов как наиболее распространенного при- родного материала. Виды природных каменных материалов и изделий. Транспортирование и хранение. Способы защиты каменных материалов от раз- рушения. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 5 «Изучение свойств породообразующих минералов» Ознакомление с методом экспериментального определения твердости минералов с использова- нием шкалы твердости (шкалы Мооса). | 2 |  |
| Раздел 5 Минеральные вяжущие материалы |  |  |  |
| Тема 5.1 Основные сведения о ми неральных вяжущих, их классифи- кация | Содержание |  |  |
|  | Краткая история применения вяжущих в строительстве. Основная роль вя- жущего в строительстве зданий и сооружений. Классификация минераль- ных вяжущих на воздушные и гидравлические. Особые условия твердения и эксплуатации изделий на основе воздушных вяжущих. Скорость твердения. Стадии твердения. Прочность вяжущих. Глина и гипсовые вяжущие. Воз- душная известь. Область применение, транспортирование. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 6 «Определение срока схватывания гипса и цемента» Изучение методов определения стандартной консистенции и сроков схватывания гипса и цемента | 2 |  |
| Тема 5.2 Гидравлические вяжущие | Содержание |  |  |
|  | Особые условия твердения и эксплуатации изделий на основе гидравли- ческих вяжущих. Скорость твердения. Стадии твердения. Прочность вяжущих. Производство Портландцемента. Гидравлическая известь. Область применение, транспортирование. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 7 «Определение марки цемента» Изучение методики определения марки портландцемента. | 2 |  |
| Раздел 6 Строительные растворы |  |  |  |
| Тема 6.1 Свойства растворных смесей и затвердевших растворов | Содержание |  |  |
|  | Растворы их классификация, состав, применение. Свойства растворной смеси и затвердевших растворов. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 8 «Определение основных свойств растворной смеси» Изучение оценки качества растворной смеси по определению ее подвижности, расслаивае- мости и плотности. | 2 |  |
|  | ПР № 9 «Определение марки строительного раствора» Изучение мето- дики определения основного качественного показателя строительного раство- ра - прочности. | 2 |  |
| Тема 6.2 Растворы, применяемые в строительстве. Пластификаторы для растворов. | Содержание |  |  |
|  | Растворы для каменной кладки и монтажа полносборных зданий. Отделочные растворы. Специальные растворы. Пластификаторы для растворов. Подбор со- става, приготовление и транспортирование растворов. Подготовка сырьевого ма- териала. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 10 «Определение оптимального количества добавки в строи- тельный раствор по графику» Определение оптимального количества до- бавки в процентном отношении для растворов различных составов. Изменение свойств растворных смесей при добавке. | 2 |  |
|  | ПР № 11 «Определение оптимального количества добавки в строи- тельный раствор по графику» Определение оптимального количества до- бавки в процентном отношении для растворов различных составов. Изменение свойств растворных смесей при добавке. | 2 |  |
| Раздел 7 Бетоны |  |  |  |
| Тема 7.1 Общие сведения о бетонах | Содержание |  |  |
|  | Большая сырьевая база, универсальность свойств, возможность получения конструкции любой формы делают бетон незаменимым материалом в строитель- стве. Основные признаки классификации бетонов средняя плотность, вид применяемого вяжущего, структура, вид заполнителя, назначение. | 2 |  |
| Тема 7.2 Материалы для бетонов | Содержание |  |  |
|  | Заполнители крупный и мелкий. Происхождение, свойства, зерновой состав заполнителей. Требования, предъявляемые заполнителям. Выбор мар- ки цемента в зависимости от прочности бетона. Качество воды для получения бетонов. | 2 |  |
|  | ПР № 12 «Определение зернового состава щебня (гравия)» Ознакомле- ние с требованиями ГОСТов к крупным заполнителям, используемым для бето- нов и изучение методики определения зернового состава. | 2 |  |
| Тема 7.3 Свойства бетонной смеси. Свойства бетона | Содержание |  |  |
|  | Свойства растворной смеси определяют свойства затвердевшего бетона. Удобоукладываемость. Тиксотропия. Прочность бетона определяетегомарку. Усадка бетона. Пористость. Морозостойкость. Огнестойкость. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 13 «Определение прочности бетона» Изучение методов определения прочности бетона | 2 |  |
| Тема 7.4 Подбор состава, приго- товление и транспортирование тя- желого бетона | Содержание |  |  |
|  | Подобранный состав бетона должен отвечать соответствующим свойствам, как для бетонной смеси, так и для бетона. Способы приготовления и транспортирования бетонной смеси. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 14 «Подбор состава тяжелого бетона» Изучение расчета соотношения цемента, воды, песка и крупного заполнителя для получения бетонной смеси с заданной удобоукладываемостью бетона, с заданной маркой. | 2 |  |
| Раздел 8 Металлы и металлические изделия |  |  |  |
| Тема 8.1 Общие сведения о метал- лах и сплавах. Чугуны. | Содержание |  |  |
|  | Использование в строительстве черных металлов. Общее представление об атомно- кристаллической решетке. Характеристики прочности металлов и сплавов. Понятие о сплавах и методах их получения. Маркировка чугунов по ГОСТу. | 2 |  |
| Тема 8.2 Углеродистые и легиро- ванные стали. Изделия из стали | Содержание |  |  |
|  | Структурные составляющие железоуглеродистых сплавов. Маркировка сталей по ГОСТу. Влияние легированных элементов на свойства стали. Классификация легированных сталей и область их применения. Изготовление стальных изде- лий. Виды стальных изделий. Прокатная угловая сталь. Профильная сталь. Прокатная сталь. Стальные трубы. Стальная арматура стержневая, проволочная. Мелкие стальные изделия. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 15 «Определение марки строительной стали» Изучение методики определения марки стали. Диаграмма зависимости нагрузкой и деформацией стали | 2 |  |
| Тема 8.3 Цветные металлы и изде- лия из них. Коррозия металлов и способы защиты от нее | Содержание |  |  |
|  | Алюминий и его сплавы. Медь и его сплавы. Цинк, свинец. Защита ме- таллов от коррозии и огня. Виды коррозии. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 16 Сравнение механических свойств стали различных марок Решение задач на определение прочности стали | 2 |  |
| Раздел 9 Железобетон и железобе- тонные изделия |  |  |  |
| Тема 9.1 Общие сведения о желе- зобетоне. Виды бетонных и железо- бетонных изделий | Содержание |  |  |
|  | Железобетон. Сущность железобетона. Сцепление арматуры с бетоном. Коррозия бетона и защита от нее. Защитный слой бетона. Производство железо- бетонных изделий. Транспортирование и складирование железобетонных изде- лий. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 17 Определение величины давления при формовании бетона | 2 |  |
| Раздел 10 Искусственные камен- ные материалы и изделия на ос- нове минеральных вяжущих ве- ществ |  |  |  |
| Тема 10.1 Силикатные, гипсовые и гипсобетонные материалы и изде- лия | Содержание |  |  |
|  | Исходное сырье. Изделия из силикатных материалов, их свойства. Области их применения. Производство силикатного кирпича. Силикатные бетоны. Виды изделий из гипсового теста. Основные свойства изделий. Область применения гипсокартонных листов, гипсовых плит, гипсобетонных панелей. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 18 «Определение состава каменных материалов» Решение задач на расчет расхода материалов для приготовления гипсовых и силикатных изделий | 2 |  |
| Тема 10.2 Асбестоцементные из- делия и изделия на основе магнези- альных вяжущих | Содержание |  |  |
|  | Исходное сырье. Структура асбестоцементных изделий. Свойства асбесто- цементных изделий. Виды изделий. Область применения асбестоцементных изделий. Магнезиальные вяжущие вещества каустический магнезит или доло- мит. Ксилолитовые бесшовные полы. Фибролит. | 2 |  |
|  | Практическая работа ПР № 19 «Расчет прочности каменных материалов» Решение задач для пределения предела прочности каменных материалов | 4 |  |
| Раздел 11 Битумные и дегтевые вяжущие и материалы на их основе |  |  |  |
| Тема 11.1 Битумные и дегтевые вяжущие. Асфальтовые и дегтевые растворы | Содержание |  |  |
|  | Исходное сырье для получения битумных и дегтевых вяжущих. Технология получения данных вяжущих. Основные свойства битумных и дегтевых вяжущих, область их применения, хранения. Асфальтобетоны. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 20 «Определение вязкости битума» Изучение методики определения вязкости битума для определения его марки | 2 |  |
| Тема 11.2 Кровельные материалы | Содержание |  |  |
|  | Требования, предъявляемые к кровельным материалам. Формы кровельных материалов. Технология изготовления рулонных кровельных материалов. Штучные и листовые, мембраны, мастичные кровельные материалы. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 21 Подбор состава кровельных материалов Решение задач по определению содержания материалов | 4 |  |
| Тема 11.3 Гидроизоляционные и Герметизирующие материалы | Содержание |  |  |
|  | Жидкие, пастообразные и твердые гидроизоляционные материалы. Способ приготовления мастик. Разновидности герметики. Составные компоненты ма- стик. Монтажные пены, штучные герметики. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 22 Подбор состава мастичных материалов Решение задач по определению содержания материалов в мастиках различного назначения | 2 |  |
|  | ПР № 23 материалов Решение задач по определению содержания материа- лов в мастиках различного назначения | 2 |  |
| Раздел 12 Строительные материалы на основе полимеров |  |  |  |
| Тема 12.1 Состав и свойства пла- стических масс. Материалы для покрытия полов | Содержание |  |  |
|  | Способ приготовления пластических масс. Состав пластических масс. Основные их свойства. Материалы, получаемые на основе пластических масс. Рулонные, плиточные материалы. Материал для бесшовных монолитных полов. Применение полимеров в бетонах и растворах. | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 24 «Подбор состава конструкционных материалов» стеклопластик, стекловолокно. Отделочные материалы: древесно-слоистый пластик, бумажно-слоистый пластик, древесностружечные отделочные плиты. Их свойства, производство, область применения. | 2 |  |
| Тема 12.2 Лакокрасочные материа- лы | Содержание |  |  |
|  | Классификация по пленкообразующим веществам, по виду жидкой фазы, от- ношению к действию воды, по назначению. Основные компоненты. Связу- ющие вещества олифы, лаки масляные, связующие для водных красочных составов, клеи. Пигменты природные и искусственные. Масляные краски. Лаки. Эмалевые краски. Водоразбавляемые краски. Летуче масляные краски. Вспомогательные материалы растворители, разбавители, сиккативы, шпатлевки, грунтовки, замазки. Оклеечные материалы обои | 2 |  |
|  | Практическая работа |  |  |
|  | ПР № 25 «Подбор состава лакокрасочных материалов» Решение задач на определение содержания материалов | 4 |  |
|  | ПР № 26 «Определение дисперсности» Изучение методики определения дисперсности лакокрасочных материалов | 4 |  |
| Раздел 13 Теплоизоляционные и Акустические материалы |  |  |  |
| Тема 13.1 Виды и свойства теп- лоизоляционных материалов |  |  |  |
|  | Теплоизоляционные и акустические материалы функционального назначения. Классификация по форме и внешнему виду, по структуре, по виду исходного сырья, по плотности, по жесткости, по возгораемости, по теплопроводности. Органические теплоизоляционные материалы. | 2 |  |
|  | Звукопоглощающие материалы. Звукоизоляционные материалы. Схема взаимодействия ограждающей конструкции с энергией падающего звука. Факторы, влияющие на соотношение энергий: отражения, поглощения и про- хождения звука. | 2 |  |
|  | Консультации | 6 |  |
|  | Промежуточная аттестация в форме экзамена | 6 |  |

Для характеристики уровня освоения учебного материала используются следующие обозначения:

- – ознакомительный (узнавание ранее изученных объектов, свойств);

- – репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством)

- – продуктивный (планирование и самостоятельное выполнение деятельности, решение проблемных задач)

- УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ УЧЕБНОЙ ДИСЦИПЛИНЫ.

  - Требования к минимальному материально-техническому обеспечению Реализация учебной дисциплины требует наличия учебного кабинета « Строительное  материаловедение».

Оборудование учебного кабинета:

- посадочные места по количеству обучающихся;

- рабочее место преподавателя;

- комплект учебно-наглядных пособий «Материаловедение»;

- образцы строительных материалов.

- Технические средства обучения:

- компьютер с лицензионным программным обеспечением и мультимедиапроектор.

  - Информационное обеспечение обучения

Перечень рекомендуемых учебных изданий, Интернет-ресурсов, дополнительной ли- тературы

А.А.Лукин «Технология каменных работ» -М.; Издательский центр «Академия», 2012.-304 с.

- В.А.Смирнов «Материаловедение для отделочных строительных работ» -М.; Издательский центр «Академия», 2008

-Рыбьев И.А. Материаловедение в строительстве. Уч.пос. – М.: ИЦ "Академия", 2006.

-Невский В.А. Материаловедение. Уч.пос. – Ростов-на-Дону "Феникс", 2009.

-Барабанщиков Ю.Т. Строительные материалы и изделия – М.: Академия, 2008.

-Строительные материалы и изделия, Попов К.Н., Каддо М.Б., Издательство: Высшая школа, Год издания: 2008 .

- С.К. Хамзин «Лабораторно-практические работы по строительным материалам»

Дополнительные источники:

- http://ru.wikipedia.org/wiki/Строительные_материалы

- Журнал «Строительные материалы».

-Учебник В.С.Аханов, Г.А.Ткаченко «Справочник строителя» - М.;2009